FICHA TECNICA

PRODUCTO: ÁCIDO ESTEARICO	Nº CAS: 57–11–4

Descripción	El ácido esteárico se usa en lubricantes, productos químicos, revestimientos, envases para alimentos, aditivos para alimentos, formulaciones de caucho, productos farmacéuticos y cosméticos, estearatos y secantes de estearatos, jabones, betunes para el calzado, pulimentos para metales / Sinónimos: ácido n-octanodecanoico, estearina, ácido acetilacético, ácido estearofánico.
Composición	Ácido Estearico / C18H36O2, CH3(CH2)16COOH
Dosis de uso
Modo de uso
Propiedades físico químicas	pH: no aplica / Punto de fusión/punto de congelación: 69-72 °C / Punto inicial e intervalo de ebullición: no disponible / Punto de inflamación: 196 ºC / Tasa de evaporación: no disponible / Inflamabilidad (sólido, gas): no disponible / Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad: no disponible / Presión de vapor: 133 Pa a 174 °C / Densidad de vapor: 9.8 relativa al aire / Densidad relativa: 0.94-0.83 20 ºC / Solubilidad(es): Soluble en alcohol, éter, cloroformo, sulfuro de carbono tetracloruro de carbono. Insoluble en agua / Temperatura de auto-inflamación: 395 ºC / Temperatura de descomposición: 376 ºC / Viscosidad: no aplica
Forma Física	Olor: característico / Sabor: - / Color: blanco / Aspecto: sólido
Especificaciones Microbiológicas	No aplica
Presentación	Bolsa de 25 kg
Vida Útil